DG-2K实色漆

产品说明：高光泽，流平性能好，易于施工，遮盖力强，抗污染能力强，颜色鲜艳且耐侯性优色母;主要用于中高级轿车，商务车，大巴等涂装。

|  | 适用底材 | 经仔细打磨、完全干燥的、状况良好的下列底层表面： A 原厂新面漆 B 旧漆膜 C 中途漆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面处理 | 用热肥皂水清洗，用除油剂除油，配合配合800＃-1000＃砂纸来打磨表面，用洁净水冲洗并干燥然后，再一次使用除油剂除油 |  |  |  |  |  |
|  | 混合比例 | ＜15℃ DG-2K实色漆 100份 MSH1021快干固化剂 50份 MSD90快干稀释剂 15-30份 |  |  | 15-30℃ DG-2K实色漆 100份 MSH1020标准固化剂 50份 MSD91标准稀释剂 15-30份 |  |  |
|  |  | ＞30℃ DG-2K实色漆 100份 MSH1022慢干固化剂 50份 MSD92慢干稀释剂 15-30份 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂粘度 | 16-19秒，涂4#粘度杯 25°C |  |  |  |  |  |
|  | 使用时限 | 25℃时，MSH1021快干固化剂：2小时，MSH1020标准固化剂和MSH1022慢干固化剂：4小时 |  |  |  |  |  |
|  | 再施工 | 有小颗粒及流挂的地方可在完全硬化后用2000＃砂纸湿磨平后用蜡抛光处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 3-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 3-5kg/cm2 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，喷涂完毕后须静置10-15分钟才可升温烘烤. 漆膜厚度（干膜）：35-50微米 |  |  |  |  |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，厚度为35微米的单涂层，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当13平方米/升。 |  |  |  |  |  |
|  | 干燥时间 | 温度 | 不粘灰时间 | 指触干时间 |  | 可装配时间 | 完全干固时间 |
|  |  | +25°C | 40分钟 | 2小时 |  | 9小时 | 6天 |
|  |  | +70°C | 5分钟 | 10分钟 |  | 25分钟 | 50分钟 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |  |  |  |  |
|  | 包装规格 | 1L×18罐/件；4L×4罐/件 |  |  |  |  |  |

注意事项：

- 喷涂前将底漆膜先除油，再用800＃-1000＃砂纸湿磨后吹干 。

- 在气温高于30℃的情况下，稀释剂应加入适量防白水。具体添加方法见防白水使用说明。

- 添加过固化剂的面漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

BC-1K底色漆

产品说明：流平性能好，易于施工，附着力优良，遮盖力强，可调出各种素色、金属效果和珍珠效果的底色漆，耐侯性优。主要用于中高级轿车，商务车，大巴等涂装。

|  | 适用底材 | 经仔细打磨、完全干燥的、状况良好的下列底层表面： A 原厂新面漆 B 旧漆膜 C 中途漆 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表面处理 | 用热肥皂水清洗，用除油剂除油，配合800＃-1000＃砂纸来打磨表面，用洁净水冲洗并干燥然后，再一次使用除油剂除油 |  |
|  | 混合比例 | ＜15℃ BC-1K底色漆 100份 MSD90快干稀释剂 80-100份 | 15-30℃ BC-1K底色漆 100份 MSD91标准稀释剂 80-100份 |
|  |  | ＞30℃ BC-1K底色漆 100份 MSD92慢干稀释剂 80-100份 |  |
|  | 喷涂粘度 | 14-16秒，涂4#粘度杯 25°C |  |
|  | 再施工 | 喷涂底色漆后，静置10-20分钟罩上清漆 |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 3-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 3-5kg/cm2 |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，这取决于温度和漆膜厚度。 漆膜厚度（干膜）：15-20微米。 |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为20微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于16平方米/升。 |  |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |
|  | 包装规格 | 1L×18罐/件；4L×4罐/件 |  |

注意事项：

1.喷涂前将底漆膜先除油，再用800＃-1000＃砂纸湿磨后吹干 。

2.在气温高于30℃的情况下，稀释剂应加入适量防白水使用。具体添加方法见防白水使用说明。

3．金属漆喷涂膜厚不宜太厚，喷涂厚度在15-25um之间，否则易发生聚银及层间附着力不良。

F605双组份环氧底漆

产品说明：填充性好，易打磨，在铝，钢，不锈钢，镀锌钢有优良的附着力，具有良好化学腐蚀能力和防锈能力

|  | 适用底材 | 已硬化及打磨的原有涂层，铝，钢，不锈钢，镀锌钢，玻璃钢等。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表面处理 | 用热肥皂水清洗，用除油剂除油，配合600＃-800＃砂纸来打磨表面，用洁净水冲洗并干燥然后，再一次使用除油剂除油 |  |
|  | 混合比例 | F605环氧底漆 100份 MSH105环氧固化剂 25份 MSD63环氧稀释剂 20-50份 |  |
|  | 喷涂粘度 | 16-19秒，涂4#粘度杯 25°C |  |
|  | 施工时限 | 各组份混合后1.5小时 20℃ |  |
|  | 再施工 | 用600#或800#砂纸打磨后干燥后可进行后续施工 |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，这取决于温度和漆膜厚度。 漆膜厚度（干膜）：25-35微米 |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为30微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于12平方米/升。 |  |
|  | 干燥时间 | - 静置10-20分钟后60℃烘烤30分钟,冷却后，可打磨； - 自然干燥3小时（20℃） |  |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |
|  | 包装规格 | 4L×4罐/件 |  |

注意事项：

1.喷涂前将底漆膜先除油，再用600＃-800＃砂纸湿磨后吹干 。

2.在气温高于30℃的情况下，稀释剂应加入适量防白水使用。具体添加方法见防白水使用说明。

3.添加过固化剂的面漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

F606 2K中涂灰色底漆

产品说明：快干，填充性好，易打磨，层间附着力优，双组份低温中涂。

|  | 适用底材 | 已硬化及打磨的原有涂层，各类底漆和原子灰等。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表面处理 | 用热肥皂水清洗，用除油剂除油，配合800＃-1000＃砂纸来打磨表面，用洁净水冲洗并干燥然后，再一次使用除油剂除油 |  |
|  | 混合比例 | ＜15℃ F606 2K中涂 100份 MSH106中涂固化剂 25份 MSD90快干稀释剂 20-50份 | 15-30℃ F606 2K中涂 100份 MSH106中涂固化剂 25份 MSD91标准稀释剂 20-30份 |
|  |  | ＞30℃ F606 2K中涂 100份 MSH106中涂固化剂 25份 MSD92慢干稀释剂 20-30份 |  |
|  | 施工时限 | 混合后1.5小时 20℃ |  |
|  | 喷涂粘度 | 14-16秒，涂4#粘度杯 25°C |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，这取决于温度和漆膜厚度。 漆膜厚度（干膜）：20-30微米 |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为25微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于16平方米/升。 |  |
|  | 干燥时间 | - 静置10-20分钟后60℃烘烤20分钟，冷却后打磨 - 自然干燥3小时（20℃） |  |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |
|  | 包装规格 | 4L×4罐/件 |  |

注意事项：

1.喷涂前将底漆膜先除油，再用800＃-1000＃砂纸湿磨后吹干 。

2.在气温高于30℃的情况下，稀释剂应加入适量防白水使用。具体添加方法见防白水使用说明。

3.添加过固化剂的漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

F400苏灰士（风干中涂底漆）

产品说明：快干，填充性好，易打磨，单组份中涂漆。

|  | 适用底材 | 已硬化及打磨的原有涂层或干透并打磨好的原子灰等。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表面处理 | 用热肥皂水清洗，用除油剂除油，配合800＃-1000＃砂纸来打磨表面，用洁净水冲洗并干燥然后，再一次使用除油剂除油 |  |
|  | 混合比例 | ＜15℃ F400风干中涂 100份 MSD90快干稀释剂 100份 | 15-30℃ F400风干中涂 100份 MSD91标准稀释剂 100份 |
|  |  | ＞30℃ F400风干中涂 100份 MSD92慢干稀释剂 100份 |  |
|  | 喷涂粘度 | 14-16秒，涂4#粘度杯 25°C |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，这取决于温度和漆膜厚度。 漆膜厚度（干膜）：20-30微米 |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为20微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于16平方米/升。 |  |
|  | 干燥时间 | 自然干燥30分钟（20℃） |  |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |
|  | 包装规格 | 4L×4罐/件 |  |

注意事项：

1.喷涂前将底漆膜先除油，再用800＃-1000＃砂纸湿磨后吹干;

2.风干底漆不适用于不锈钢、铝、锌、铁、木材等表面;

3.只用于局部修补，不适用于大面积施工;

4.在气温高于30℃的情况下，稀释剂应加入适量防白水使用。具体添加方法见防白水使用说明。

F600通用塑料底漆

产品说明：快干，单组份附着透明底漆。用于增强漆膜与塑料底材间附着力。

|  | 适用底材 | PP，PA及部分改性塑料件。 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面处理 | 用除油剂除油，配合600＃-800＃砂纸来打磨表面，用洁净水冲洗并干燥然后，再一次使用除油剂除油 |
|  | 施工涂层 | 2层，共4-5um |
|  | 间隔时间 | 5-10分钟，25°C |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，这取决于温度和漆膜厚度。 漆膜厚度（干膜）：4 -5微米 |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为5微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：10平方米/升。未稀释涂料相当于16平方米/升。 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |
|  | 包装规格 | 1L×15罐/件 |

注意事项：

1.该产品直接使用，无需开稀。

2.塑料底漆应薄喷，若喷涂过厚，会影响附着力;

3.塑料件成份较复杂，应做试验后再使用。

MSK-8000高浓清漆

产品说明：MSK-8000高浓清漆是一种高光泽的双组份清漆，超高浓度，高固含量，丰满度好，鲜艳性好，抗御性强，抵抗天气、环境及化学能力强能长期保持高光泽高丰满度，确保漆膜历久如新。适合较高要求的轿车、和整车喷涂。其质量完全可以和进口清漆媲美。

|  | 适用底材 | BC-1K底色漆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | ＜15℃ MSK-8000高浓度清漆 100份 MSH603高浓快干固化剂 50份 MSD90快干稀释剂 10-25份 |  |  | 15-30℃ MSK-8000高浓度清 100份 MSH602高浓标准固化剂 50份 MSD91标准稀释剂 10-25份 |  |  |
|  |  | ＞30℃ MSK-8000高浓度清漆 100份 MSH604高浓慢干固化剂 50份 MSD92 慢干稀释剂 10-25份 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂粘度 | 16-19秒，涂4#粘度杯 25°C |  |  |  |  |  |
|  | 使用时限 | 25℃时，MSH603高浓快干固化剂：4小时，MSH602高浓标准固化剂和MSH604高浓慢干固化剂：4小时 |  |  |  |  |  |
|  | 再施工 | 有小颗粒及流挂的地方可在完全硬化后用2000＃砂纸湿磨平后用蜡抛光处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，喷涂完毕后须静置10-15分钟才可升温烘烤。 漆膜厚度（干膜）：25-35微米 |  |  |  |  |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为30微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于13平方米/升。 |  |  |  |  |  |
|  | 干燥时间 | 温度 | 不粘灰时间 | 指触干时间 |  | 可装配时间 | 完全干固时间 |
|  |  | 25°C | 30分钟 | 2小时 |  | 8小时 | 6天 |
|  |  | 70°C | 5分钟 | 10分钟 |  | 25分钟 | 60分钟 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |  |  |  |  |
|  | 包装规格 | 1L×15罐/件；4L×6罐/件；5L×4罐/件；套装(5+2.5+1)2套/件 |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.冬天气温低于15°C时漆膜不建议取自干的方式，最好是60°C左右烘烤。

2.在气温高于30℃的情况下，稀释剂应加入适量防白水使用。具体添加方法见防白水使用说明。

3.添加过固化剂的面漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

GH-5000皇冠清漆

产品说明：GH-5000皇冠清漆是一种高光泽的双组份清漆，干燥速度快，丰满度好，鲜艳性好，抗御性强，抵抗天气、环境及化学能力强能长期保持高光泽高丰满度，确保漆膜历久如新。

|  | 适用底材 | BC-1K底色漆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | ＜15℃ GH-5000 皇冠清漆 100份 EX504 皇冠快干固化剂 50份 MSD90 快干稀释剂 10-20份 |  |  | 15-30℃ GH-5000 皇冠清漆 100份 EX502 皇冠标准固化剂 50份 MSD91 标准稀释剂 10-20份 |  |  |
|  |  | ＞30℃ GH-5000 皇冠清漆 100份 EX506 皇冠慢干固化剂 50份 MSD92 慢干稀释剂 10-20份 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂粘度 | 15-19秒，涂4#粘度杯 25°C |  |  |  |  |  |
|  | 使用时限 | 25℃时，EX504 皇冠快干固化剂：4小时；EX502 皇冠标准固化剂和EX506 皇冠慢干固化剂：4小时； |  |  |  |  |  |
|  | 再施工 | 有小颗粒及流挂的地方可在完全硬化后用2000＃砂纸湿磨平后用蜡抛光处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，喷涂完毕后须静置10-15分钟才可升温烘烤。 漆膜厚度（干膜）：25-35微米 |  |  |  |  |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为30微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于13平方米/升。 |  |  |  |  |  |
|  | 干燥时间 | 温度 | 不粘灰时间 | 指触干时间 |  | 可装配时间 | 完全干固时间 |
|  |  | 25°C | 35分钟 | 2小时 |  | 9小时 | 6天 |
|  |  | 70°C | 5分钟 | 15分钟 |  | 30分钟 | 60分钟 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |  |  |  |  |
|  | 包装规格 | 1L×15罐/件；4L×6罐/件；5L×4罐/件；套装(5+2.5+1)2套/件 |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.冬天气温低于15°C时漆膜不建议取自干的方式，最好是60°C左右烘烤。

1.气温高于30℃情况下，稀释剂应加入适量防白水使用。具体添加方法见防白水使用说明。

2.添加过固化剂的面漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

GH-3000银冠清漆

产品说明：高光泽，高丰满度，流平性能好，鲜映性好，易于施工，抗污染能力强，低温成膜，且耐侯性优;主要用于中高级轿车，商务车，大巴等涂装。

|  | 适用底材 | BC-1K底色漆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | ＜15℃ GH-3000 银冠清漆 100份 EX304 银冠快干固化剂 50份 MSD90 快干稀释剂 10-20份 |  |  | 15-30℃ GH-3000 银冠清漆 100份 EX302 银冠标准固化剂 50份 MSD91 标准稀释剂 10-20份 |  |  |
|  |  | ＞30℃ GH-3000 银冠清漆 100份 EX306银冠慢干固化剂 50份 MSD92 慢干稀释剂 10-20份 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂粘度 | 15-19秒，涂4#粘度杯 25°C |  |  |  |  |  |
|  | 使用时限 | 25℃时，EX304银冠快干固化剂：4小时，EX302银冠标准固化剂和EX306银冠慢干固化剂：4小时 |  |  |  |  |  |
|  | 再施工 | 有小颗粒及流挂的地方可在完全硬化后用2000＃砂纸湿磨平后用蜡抛光处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，喷涂完毕后须静置10-15分钟才可升温烘烤。 漆膜厚度（干膜）：25-35微米 |  |  |  |  |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为30微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于13平方米/升。 |  |  |  |  |  |
|  | 干燥时间 | 温度 | 不粘灰时间 | 指触干时间 |  | 可装配时间 | 完全干固时间 |
|  |  | 25°C | 45分钟 | 3小时 |  | 10小时 | 7天 |
|  |  | 70°C | 5分钟 | 15分钟 |  | 45分钟 | 60分钟 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |  |  |  |  |
|  | 包装规格 | 1L×15罐/件；4L×6罐/件；5L×4罐/件；套装(5+2.5+1)2套/件 |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.冬天气温低于15°C时漆膜不建议采取自干的方式，最好是60°C左右烘烤。

2.气温高于30℃情况下，稀释剂应加入适量防白水使用。具体添加方法见防白水使用说明。

3.添加过固化剂的面漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

MSK-2000中浓清漆

产品说明：中浓清漆是一种不只能够提供高的光泽和硬度还能提供比较好的丰满度的双组份清漆，内含紫外线吸收剂显微黄色具有较好的耐候性，施工于1K底色漆之上提供保护性、耐久性和光亮度及较好的装饰表面效果，适合一般的修理厂需求。

|  | 适用底材 | BC-1K底色漆 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | ＜15℃ MSK-2000 中浓清漆 100份 MSH2021 中浓快干固化剂 50份 MSD90 快干稀释剂 10-20份 |  |  | 15-30℃ MSK-2000 中浓清漆 100份 MSH2020 中浓标准固化剂 50份 MSD91 标准稀释剂 10-20份 |  |  |
|  |  | ＞30℃ MSK-2000 中浓清漆 100份 MSH2022 中浓慢干固化剂 50份 MSD92 慢干稀释剂 10-20份 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂粘度 | 15-19秒，涂4#粘度杯 25°C |  |  |  |  |  |
|  | 使用时限 | 25℃时，MSH2021中浓快干固化剂：4小时，MSH2020中浓标准固化剂 和MSH2022中浓慢干固化剂：4小时 |  |  |  |  |  |
|  | 再施工 | 有小颗粒及流挂的地方可在完全硬化后用2000＃砂纸湿磨平后用蜡抛光处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，喷涂完毕后须静置10-15分钟才可升温烘烤。 漆膜厚度（干膜）：25-35微米 |  |  |  |  |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为30微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于13平方米/升。 |  |  |  |  |  |
|  | 干燥时间 | 温度 | 不粘灰时间 | 指触干时间 |  | 可装配时间 | 完全干固时间 |
|  |  | 25°C | 45分钟 | 3小时 |  | 10小时 | 7天 |
|  |  | 70°C | 5分钟 | 15分钟 |  | 45分钟 | 60分钟 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |  |  |  |  |
|  | 包装规格 | 1L×15罐/件；4L×6罐/件；5L×4罐/件；套装(5+2.5+1)2套/件 |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.冬天气温低于15°C时漆膜不建议采取自干的方式，最好是60°C左右烘烤。

2.在气温高于30℃的情况下，稀释剂应加入适量防白水。具体添加方法见防白水使用说明。

3.添加过固化剂的面漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

MSK-1000清漆

产品说明：MSK-1000清漆是一种高光泽、高硬度的双组份清漆，施工于1K底色漆之上提供保护性、耐久性和光亮度，干燥迅速，节约时间和成本，适合一般轿车、工程机械等。

|  | 适用底材 | BC-1K底色漆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | ＜15℃ MSK-1000 清漆 100份 MSH1021 快干固化剂 50份 MSD90 快干稀释剂 0-10份 |  |  |  | 15-30℃ MSK1000 清漆 100份 MSH1020 标准固化剂 50份 MSD91 标准稀释剂 0-10份 |  |  |
|  |  | ＞30℃ MSK1000 清漆 100份 MSH1022 慢干固化剂 50份 MSD92 慢干稀释剂 0-10份 |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂粘度 | 15-19秒，涂4#粘度杯 25°C |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用时限 | 25℃时，MSH1021快干固化剂：2小时；MSH1020标准固化剂 和MSH1022慢干固化剂：4小时 |  |  |  |  |  |  |
|  | 再施工 | 有小颗粒及流挂的地方可在完全硬化后用2000＃砂纸湿磨平后用蜡抛光处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，喷涂完毕后须静置10-15分钟才可升温烘烤。 漆膜厚度（干膜）：25-35微米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为30微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于13平方米/升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干燥时间 | 温度 | 不粘灰时间 |  | 指触干时间 |  | 可装配时间 | 完全干固时间 |
|  |  | 25°C | 45分钟 | 3小时 |  |  | 10小时 | 7天 |
|  |  | 70°C | 5分钟 | 15分钟 |  |  | 45分钟 | 60分钟 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装规格 | 1L×15罐/件；4L×6罐/件；5L×4罐/件；套装(5+2.5+1)2套/件 |  |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.冬天气温低于15°C时漆膜不建议采取自干的方式，最好是60°C左右烘烤。

2.在气温高于30℃的情况下，稀释剂应加入适量防白水。具体添加方法见防白水使用说明。

3.添加过固化剂的面漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

MSK-6000超快干清漆

产品说明:干燥速度特快，漆膜坚硬度光亮，低能耗高效率，适用于小面积修补。

|  | 适用底材 | BC-1K底色漆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | MSK-6000 超快干清漆 100份 MSH802 超快干固化剂 50份 MSD90 快干稀释剂 5-15份 |  |  |  |  |
|  | 喷涂粘度 | 14-16秒，涂4#粘度杯 25°C |  |  |  |  |
|  | 使用时限 | 25℃时，1小时。 |  |  |  |  |
|  | 再施工 | 有小颗粒及流挂的地方可在完全硬化后用2000＃砂纸湿磨平后用蜡抛光处理。 |  |  |  |  |
|  | 喷涂工具及气压 | 重力喷枪（上壶） 1.2-1.5mm 4-5kg/cm2 吸力喷枪（下壶） 1.4-1.6mm 4-5kg/cm2 |  |  |  |  |
|  | 喷涂工艺 | 湿喷2或3层。每两层之间留出5-10分钟的挥发时间，喷涂完毕后须静置10-15分钟才可升温烘烤。 漆膜厚度（干膜）：25-35微米 |  |  |  |  |
|  | 原料用量 | 按70%的转换效率计算，对于厚度为30微米的单涂层而言，配好待喷的混合物涂料原料用量的理论值：8平方米/升，未稀释涂料相当于13平方米/升。 |  |  |  |  |
|  | 干燥时间 | 温度 | 不粘灰时间 | 指触干时间 | 可装配时间 | 完全干固时间 |
|  |  | 25°C | 15分钟 | 2小时 | 4小时 | 5天 |
|  |  | 70°C | 3分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 45分钟 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |  |  |  |
|  | 包装规格 | 1L×15罐/件；5L×4罐/件；套装(5+2.5+1)2套/件 |  |  |  |  |

注意事项：

1.本产品反应速度特快，清漆调好后，尽量在1个小时内用完;

2.本产品喷涂粘度不宜过大，否则容易出现拉丝，桔皮等现象;

3. 本产品适用于小面积修补，不适应大面积（或整车）修补;

4. 当温度小于8°C时请用烤房干燥;

5.不宜在高温高湿环境下施工，建议在气温＜25°C，湿度＜80％;

6添加过固化剂的面漆应尽快用完，不可保存再用，使用完后请即时将所有喷涂工具用稀释剂清洗干净，否则干垢难以清除。

MSD 2K系列固化剂

产品说明:马施帝2K实色漆及清漆配套专用固化剂，耐黄变。有快干、标准、慢干固化剂等多种型号。

|  | 配套产品 | DG-2K实色漆、MSK-8000高浓度清漆，GH-5000皇冠清漆,GH-3000银冠清漆等，详细配比请参阅各产品说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | 主剂：固化剂=2：1 |  |
|  | 温度选择 | ≦18℃ | 快干固化剂 |
|  |  | 18℃－25℃ | 标准固化剂 |
|  |  | ≧25℃ | 慢干固化剂 |
|  | 干燥时间 | 不同产品混合时间不同，相信资料参照所混合产品之说明书 |  |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装储存1年。 |  |
|  | 包装规格 | 1L×15罐/件；2L×12罐/件；2.5L×8罐/件 |  |

注意事项：

1.一般情况下15°C以下选用快干固化剂，15-30°C选用标准固化剂，30°C以上选用慢干固化剂

2.固化剂对水敏感，吸水后会发生反应而胶化或涨罐，未用完的固化剂应将罐盖封好;

3. 在阴凉干燥处储存。

MSD系列稀释剂

产品说明: 专马施帝底漆及面漆产品而设计的高品质稀释剂，备有快干、标准、慢干等多种型号以供选择，以配合不同产品、不同的施工温度下使用。

|  | 产品用途 | 专为马施帝底漆及面漆产品而设计的高品质稀释剂，备有快干、标准、慢干等多种型号以供选择 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 特性 | MSD90快干稀释剂 | 挥发速度最快，适用于局部修补及低于15℃的温度下喷涂。 |
|  |  | MSD91标准稀释剂 | 挥发速度中等，适合局部修补或在15-30℃。 |
|  |  | MSD92慢干稀释剂 | 挥发速度较慢，适全适用于高温下＞30℃，局部修补及整车喷涂。 |
|  | 备注 | 如果温度太高或天气潮湿时，可适量加入10-30%的防白水。 |  |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |
|  | 包装规格 | 1L*15罐/件；4L*6罐/件；5L*4罐/件； |  |

MSD-0960驳口水

产品说明:在局部修补时，溶解新旧漆膜接口位置的较粗糙油漆颗粒，使新旧漆膜融为一体。

|  | 产品用途 | 用于DG-2K实色漆，马施帝清漆等修补后新旧漆膜接口。 |
| --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | 不需要与任何稀释剂混合即可使用 |
|  | 喷涂方法 | 在完成补漆后，立即在接口位置轻喷驳口水一遍，15秒后再轻喷一遍。 |
|  | 不适用 | BC1K底色漆和底漆类产品。 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |
|  | 包装规格 | 1L*15罐/件 |

MSD-0925防白水

产品说明: 可以延长挥发时间，适用于高温、高湿及大面积喷涂时使用，使油漆流平更好，避免漆膜发白。，。

|  | 产品用途 | 用于DG-2K实色漆，马施帝清漆及BC-1K底色漆等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | 温度大于30°C时，可将10-30％防白水混入MSD92慢干稀释剂 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |
|  | 包装规格 | 1L*15罐/件 |

MSD-0936减光剂

产品说明：降低漆膜表面光泽，减光效果好，适用于单组份及双组份体系。

|  | 配套产品 | DG-2K实色漆、马施帝清漆及BC-1K底色漆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | BC-1K底色漆：0936减光剂＝(90-75):(10-25) |  |  |  |  |
|  |  | 2K漆 及清漆 | 哑光效果 | DG-2K实色漆 | 0936减光剂 | 马施帝系列固化剂 |
|  |  |  | 全哑 | 25 | 75 | 12.5 |
|  |  |  | 半哑 | 50 | 50 | 25 |
|  |  |  | 半光 | 65 | 35 | 37.5 |
|  | 喷涂方法 | 请参照混合漆使用说明 |  |  |  |  |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |  |  |  |  |
|  | 包装规格 | 1L或4L罐装 |  |  |  |  |

注意事项：

1. 减光剂使用时不要长时间露在空气中，否则易结晶产生颗料，在与清漆配套时要特别注意。

MSD-0970 1K平衡树脂

MSD-0912 1Ｋ调和树脂

MSD-0920银粉正侧面控色剂

产品说明: 0970、0912是专为BC-1K系列设计的定色剂和 控色剂，可以加快漆膜风干速度，帮助铝粉、珍珠粉的排列，改变铝粉的排列效果。0920银粉正侧面控制剂，添加量5-10%，令银粉正侧面变白，颗粒变大，增强银粉金属效果。

|  | 配套产品 | BC-1K底色漆 |
| --- | --- | --- |
|  | 混合比例 | BC-1K底色漆:0970/0912=100份:（0-100）份 |
|  | 备注 | - MSD-0912 1K调和树脂:可加快底色漆的风干速度，改善银粉、珍珠的施工性。 - MSD-0970 1K平衡树脂：可加快底色漆的风干速度，改善施工性，控制银粉珍珠的有序排列。 - MSD-0920 令银粉正侧面变白，颗粒变大，增强银粉金属效果 |
|  | 有效期 | 置于阴凉干燥处/20°C，原装可储存2年。 |
|  | 包装规格 | 4L×4罐/件 |

MSD-0910  除油剂

|  | 产品特性： | 可除去需要喷涂工件表面的油污，避免出现不必要的漆膜毛病。 |
| --- | --- | --- |
|  | 适用底材： | 任何面漆，底漆 原子灰 金属的表面。 |
|  | 混合比例： | 不用混合，即可使用 |
|  | 使用方法： | 用一块干净并渗有除油剂的布表面抹一遍，再用另一块干的布把表面抹干。 |
|  | 有效期： | 置于阴凉干燥处/20℃，原装可储存2年 |
|  | 包装规格： | 1L*15罐/件 |

注意事项：

- 在打磨原子灰、底漆、旧漆膜或者金属表面之前，先用除油剂抹一遍，避免油污因打磨而带进砂纸痕内；

- 打磨完成后，再用除油剂抹一遍，以确保喷涂表面完全干净。

MSD-0980 速干剂

|  | 混合比例： | 1、气温在10-15°C时，每升已调配好的油漆可加0.5盖MSD-0980速干剂。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2、气温在0-10°C时，每升已调配好的油漆可加1盖MSD-0980速干剂. |
|  |  | 3、气温在零度以下，每升已调配好的油漆可加 1.5盖MSD-0980速干剂. |
|  | 有效期： | 置于阴凉干燥处20℃，原装可储存2年 |
|  | 包装规格： | 1L*15罐/件 |

注意事项：

- 加入速干剂之后油漆的可使用时间会大大的缩短，要尽快用完；

- 每升已调配好的油漆最多加入量不得超过15g，否则漆膜会变脆、失光；

- 速干剂不可当固化剂使用，只可配合固化剂作助剂使用。